**Załącznik nr 3 do SIWZ**

 **Załącznik nr 3 do umowy Nr .......................**

 **z dnia ........................**

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**DOSTAWA PIASKU**

1. **WSTĘP**
	1. 1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące dostaw piasku na potrzeby bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

* 1. 1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.

* 1. 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu sprawne wykonanie dostaw piasku do bieżącego utrzymania dróg w orientacyjnej ilości – do 5000 ton na bazę ZDP przy ulicy Sokolej w miejscowości Skarżysko-Kamienna.

1. **MATERIAŁY**

 Przedmiotem dostawy jest piasek siany o uziarnieniu 0,1 - 2 mm.

2.1. Wymagania dodatkowe:

- zawartość ziaren mniejszych niż 0,075mm, nie więcej niż 5%,

- uziarnienie do 2mm, nadziarna nie więcej niż 15% (nie dopuszcza się w nadziarnie ziaren większych od 4mm),

- nie dopuszcza się zanieczyszczeń organicznych jak np. trawa, szczątki korzeni, konarów,

- piasek nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń gliniastych lub ilastych,

- wskaźnik piaskowy ma być większy niż 65%

* 1. Piasek musi posiadać świadectwo jakości, deklarację zgodności ze wskazaniem źródła pochodzenia
	2. Pozostałe wymagania dla piasku zawarte są w normach PN-B 11113:1996, PN-EN13043.
1. **TRANSPORT**

3.1. Transport samochodami samowyładowczymi. Przy ruchu po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiaru ładunków i innych parametrów technicznych.

3.2. Wymagania dotyczące rozładunku: po stronie Dostawcy.

1. **WYKONANIE DOSTAWY**
	1. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie według potrzeb na podstawie zlecenia Zamawiającego (fax lub e-mail).
	2. Od daty otrzymania zlecenia Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia pisku na teren bazy ZDP w Skarżysku–Kamiennej przy ul. Sokolej w ciągu 96 godz. ( 4 dni).
	3. O przygotowaniu towaru do wysyłki Dostawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z 1-dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.
2. **KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

Piasek musi posiadać świadectwo jakości, deklarację zgodności, które należy dołączyć do każdej partii dostarczonego piasku.

1. **OBMIAR DOSTAW**

Jednostką obmiarową materiałów jest 1 tona

1. **ODBIÓR ROBÓT**

7.1. Jednostką obmiarową jest 1 tona materiału.

7.2. Wraz z dokumentem przewozowym (dokumentem WZ) Wykonawca przedstawia elektroniczny wydruk kwitu wagowego środka transportu brutto i netto zważonego na legalizowanych wagach.

7.3. Odbiorca zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych ważeń pojazdu na wadze atestowanej zlokalizowanej od miejsca rozładunku w odległości do 10 km. W przypadku gdy ilość dostarczonego materiału odbiegać będzie od ilości podanych w dokumentach przewozowych koszt dojazdu oraz ważenia obciąża Dostawcę.

1. **PODSTAWA PŁATNOŚCI**
	1. Płatność za 1 tonę dostarczonego materiału, po dokonaniu odbioru pod względem ilości i jakości dostarczonego towaru i podpisaniu protokółu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
	2. Termin płatności – 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.
2. **PRZEPISY ZWIĄZANE**

Normy PN-EN 13043, PN-B 11113:1996, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960).